汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购买平台 | 标称品牌 | 款号货号 | 标称生产厂家名称 | 价格 | 标识 | 纤维含量 | 锐利尖端和锐利边缘 | 绳带要求 | 耐湿摩擦色牢度 | 耐光色牢度 | 起球 | 耐汗渍色牢度 | pH值 | 总评价 |
| 1 | 线下 | 凯丽斑波 | NFIw202281112 | 宁波长荣制衣有限公司 | 145 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★ |
| 2 | 线下 | 凯丽斑波 | NFIw202281090 | 宁波长荣制衣有限公司 | 130 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |  | ★★★★ |
| 3 | 线下 | 凯丽斑波 | CD22000042 | 宁波长荣制衣有限公司 | 50 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |
| 4 | 线下 | 金鸟服饰 | - | 宁波金鸟服饰有限公司 | 58 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |
| 5 | 线下 | 金鸟服饰 | - | 宁波金鸟服饰有限公司 | 39 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |  | ★★★★ |
| 6 | 天猫 | atob | - | 苏州市青田企业发展有限公司 | 78 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 7 | 天猫 | atob | - | 苏州市青田企业发展有限公司 | 235 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 8 | 天猫 | Hey Junior 嗨•乔米 | B2392106002000 | 浙江森马教育科技有限公司 | 99 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★☆ |
| 9 | 天猫 | Hey Junior 嗨▪乔米 | T3506007000 | 浙江森马教育科技有限公司 | 159 |  |  |  |  | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★ |
| 10 | 天猫 | Hey Junior | - | 浙江森马教育科技有限公司 | 109 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★☆ |
| 11 | 天猫 | 西域童话 | - | 佛山市索菲亚服饰有限公司/佛山市索菲亚纺织品科技有限公司 | 96 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 12 | 天猫 | 金米儿® | 22A222002200 | - | 75 | / | / |  | / |  |  |  |  |  | ---- |
| 13 | 淘宝 | 美丽奥 | SB038222106 | 深圳市美丽奥服装有限公司 | 62 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★☆ |
| 14 | 淘宝 | 飒美特 | 22A221048200 | 江苏飒美特服饰有限公司 | 35 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |
| 15 | 抖音商城 | 派逊 | Q-1921# | 江苏派逊服饰有限公司 | 169 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★ |
| 16 | 天猫 | 西域童话 | 2188 | 佛山市索菲亚服饰有限公司/佛山市索菲亚纺织品科技有限公司 | 79 | / | / |  |  | / | / |  |  |  | ---- |
| 17 | 天猫 | 伊顿纪德 | - | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 82 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |
| 18 | 抖音商城 | 好运宝® | S1603101ZA10 | 深圳市宝安区恺嘉贸易商行/深圳市创童服装有限公司 | 66 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 19 | 淘宝 | 美丽奥 | QGMCR2T160000 | 深圳市美丽奥服装有限公司 | 60 | / |  |  |  | / |  | / |  |  | ---- |
| 20 | 抖音商城 | 深圳学生服 | Q-1965 | 深圳市宝安区恺嘉贸易商行/深圳市创童服装有限公司 | 58 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 21 | 天猫 | - | 16T05600000 | - | 89 | / | / | / | / |  |  |  |  |  | ---- |
| 22 | 天猫 | U.NIKAKA | - | 杭州哥曼诗服装有限公司 | 144 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 23 | 天猫 | U.NIKAKA | - | 杭州哥曼诗服装有限公司 | 85 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 24 | 天猫 | 奔霓诗 | - | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 60.8 |  |  |  |  | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |
| 25 | 天猫 | 奔霓诗 | 2207 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 42.75 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★ |
| 26 | 抖音商城 | 卓诗尼 | UN-U6041 | 湖州友尊服饰有限公司/浙江卓诗尼控股有限公司（委托制造） | 69 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 27 | 天猫 | - | UN-U6036 | 湖州吉阳服饰有限公司/湖州织里吉阳服饰有限公司 | 89 |  |  | / | / |  |  |  |  |  | ---- |
| 28 | 天猫 | - | - | - | 126.5 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 29 | 天猫 | 盘高 | - | - | 45.53 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 30 | 京东 | 南极人 | JTH-MK908003 | 湖州嘉翼服饰有限公司 | 98.1 | / | / | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 31 | 天猫 | - | TXF9812 | - | 107 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 32 | 天猫 | - | 1619 | - | 79 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ---- |
| 33 | 天猫 | - | - | - | 73 |  |  | / | / |  |  |  |  |  | ---- |
| 34 | 抖音商城 | - | - | - | 48.3 |  |  |  |  | / |  |  |  | / | ---- |
| 35 | 京东 | - | - | - | 109 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 36 | 天猫 | - | 2112 | - | 69 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | ---- |
| 37 | 线下 | 凯丽斑波 | CD22000041 | 宁波长荣制衣有限公司 | 110 |  |  |  |  | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |  | ★★★★ |
| 38 | 线下 | 凯丽斑波 | NFIw202281049 | 宁波长荣制衣有限公司 | 110 |  |  |  |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |  | ★★★★ |
|  |  | 1. 表中“-”表示未提供明示信息，符合性判定根据检测结果。2. 表中“/”表示该项目不符合标准要求，“”表示该项目符合标准要求。3. 本表只对符合标准要求样品进行星级评价，不符合标准要求样品不做评价，用“----”表示。4. 表中星级评价样品中“耐湿摩擦色牢度”“耐光色牢度”“耐汗渍色牢度”三项中，★越多，代表色牢度越好；“起球”一项中，★越多，代表织物抗起球性越好。5. 本次比较试验只对样品负责。 |  |